Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 3»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Тема:	«Некоторые  советы  по  подготовке и  применению смазок скольжения  на основе  рекомендаций  фирм-изготовителей и собственного  опыта»

Подготовил:

тренер – преподаватель

МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3»

Лебедев Олег Леонидович

##### г. Норильск

##### 2010г.

Назрела необходимость в том, чтобы наши тренеры и спортсмены лыжники более свободно ориентировались в огромной массе парафинов. Какой из них приобрести, как пользоваться, как подготовить лыжи и т.д. Вопросов здесь много.

На основе рекомендаций многих фирм и исходя из работы многих тренеров практиков  национальной сборной команды России, а также  основываясь на собственном  многолетнем  опыте,  хочу  дать некоторые  рекомендации  по подготовке лыж к соревнованиям. Не секрет что залог успеха лыжника гонщика во  многом  зависит от качества  скольжения  лыж во время  соревнований.

Так  вот  перед  соревнованиями  рекомендуется  снять  статическое электричество со скользящей поверхности лыжи. Оно возникает в результате трения  скользящей  поверхности о снег. Для этого используют  графитовые и молибденовые парафины-антистатики. Однако не следует забывать об опасности «выхода» их на скользящую поверхность, особенно в условиях повышенной влажности. Поэтому эту операцию лучше делать жесткими антистатиками.

Дело в том, что мягкие вязкие  антистатики глубже проникают в пластик и при нанесении прогреванием  грунтовочных и даже основных парафинов продолжают выходить на скользящую поверхность лыжи, что в условиях средней и высокой влажности очень влияет на качество скольжения. Мягкий антистатик надо выводить мягкими парафинами  многократно. Трудоемко и нерационально.

На очищенную смывкой и парафином поверхность наносится парафин-антистатик, и лыжи с покрытой антистатиком поверхностью выдерживаются несколько часов, после чего  антистатик снимают скребком и жесткой нейлоновой щеткой.

В результате  нейтрализации  скользящего полотна  устранили возможность прилипания к нему поляризованных частиц грязи.

Следующим этапом подготовки лыж является подготовка поверхности путем ее обработки латунной щеткой  и фибертексом с абразивом. Зачистку латунной щеткой и фибертексом следует производить в одном направлении от носка к пятке.

В результате   такой обработки вскрываются волокна покрытия, снимается ворс и удаляется  очень тонкий слой пластика  (микроциклевка). Что улучшает состояние  скользящей поверхности  и помогает  процессу  впитывания скользящих смазок.

Затем поверхность  пропитывают грунтовочным парафином (более жестким, чем основной парафин) , вычищают скребком и жесткой нейлоной щеткой и повторно обрабатывают латунной щеткой и фибертексом. Операцию повторяют до тех пор, пока  полностью не выйдет антистатик, и  2-3 раза, если он является грунтовочным (очень сухие погодные условия, грязный снег).

Выбор основной смазки для скольжения зависит  от нескольких  факторов , основными из которых являются :

- температура снега и воздуха ;

- влажность воздуха и снега, степень его загрязнения ;

- состояние и конфигурация кристалла снега.

Следует помнить, что отечественные производители, а также  фирма «Сфикс», «Рэкс», «Ваухти», «Старт»  тестируют свои смазки скольжения по температуре воздуха , а фирмы «Токо», «Брико», «Стар» по температуре снега.

Но и в случае применения парафинов фирм , указанных первыми , температура снега  оказывает  очень большое влияние на выбор парафинов ( на юношеском первенстве России 2007 года в городе Златоусте  разница в температурах  воздуха и снега достигала 6 градусов  по Цельсию).

Обычные парафины хорошо   работают до влажности 60-65 %, иногда, когда влажность воздуха  резко скакнула, до 75 % (но кристалл еще жесткий ).

С увеличением влажности  следует применять фтористые  парафины, и чем выше влажность , тем  более фтористым должен быть парафин ( порошок,  ускоритель – брикет , гель ).

В связи с отсутствием, в большинстве случаев, приборов для измерения  влажности, а  влажность,  указываемая в метеопрогнозах, весьма относительна, укажу несколько факторов визуального определения влажности воздуха:

- ясное , безоблачное небо  -  менее  75 % ;

- безоблачная погода стоит более  суток  при температуре  холоднее 10 градусов   -  менее  60 % ;

- редкие облака или их тонкий слой   -   75 – 85 % ;

- низкая, тяжелая облачность , снегопад  -  85 – 95 % ;

- дождь , туман   -    более   95 % .

При влажности менее 60 % хорошо проявляют себя жесткие (морозные) антистатики или их смесь  с безфторовыми парафинами.

Фторовые парафины при влажности  менее 60 %  катят плохо, но бывает «выстреливют»  фторографитовые , особенно на солнце.

Следует помнить, что:

- в начале зимы снег часто влажный из-за не промерзшей земли;

- воздух около крупных городов  более влажный;

- водоемы (особенно открытые) повышают влажность воздуха.

Установлено, что увеличение  влажности  сдвигают диапазон  смазки скольжения  в сторону  холода , а уменьшение в сторону тепла.

При загрязненном снеге применяют более твердые скользящие смазки, и они наносятся очень тонким слоем.

Состояние и конфигурация кристалла снега напрямую влияет на степень жесткости парафина. При остром  и жестком кристалле  мягкие парафины пропускают обломки кристалла в скользящую  поверхность лыжи, что не только  ухудшает  скольжение, но и вызывает  микрообледенение  скользящей поверхности (изморозь).

Надо учитывать, что сильный, холодный ветер сушит и уплотняет поверхностный  снег (снежинки становятся острыми и колючими), а искусственный снег всегда  влажный  и грязный.

Напомню еще, что скользит по снегу не столько парафин, сколько пропитанный им скользящий пластик, поэтому не забудьте хорошо поработать щетками  и  фибертексом без абразива  ( а можно капроновым чулком  без лайкры) при снятии смазок скольжения. Чем холоднее , тем тоньше скользящий слой.

Никогда не перегревайте парафины (даже обычные). След расплава должен быть  минимальным. Некоторые разработчики рекомендуют разогревать парафины  (особенно фтористые) только до полужидкой вязкой консистенции, охладить лыжу и повторить эту операцию несколько  раз.

Практика показала, что степень проникновения парафина в скользящую поверхность  при этом способе нанесения  практически  равна традиционному нанесению, его износостойкость весьма  велика, а  скольжение существенно улучшается.

Кстати, при отсутствии ускорителей, нанесенный «холодным» способом (втиранием) последний слой парафина дает прибавку в скольжении (обработка  такая же , как и при нанесении ускорителя – брикета).

Небольшие  советы по применению ускорителей  (порошков, брикетов, гелей).

Нанесите ускоритель на скользящую поверхность  и вотрите его  натуральной пробкой, закройте ускоритель парафином «под погоду» (желательно фтористым). Прогрейте парафин быстрыми движениями  утюга и тщательно снимите с помощью скребка, щетки и фибертекса.

Результат – ускоритель в скользящей поверхности  с минимальным выделение фтора, а фтороводорот  - не в легких.

При этом способе горячего нанесения экономится ускоритель, и вы можете избавиться, хотя бы частично, от закупки дорогих высоковтористых парафинов.

Нанесите ускоритель (порошок, брикет, гель) на лыжу холодным способом (втирание натуральной пробкой),  остудите на улице, смахните излишки  щеткой  из конского волоса, мягким фибертексом или капроновым чулком  и заполируйте мягким фетром (есть специальные пробки). Еще раз напоминаю, что все окончания операции  проводится  на улице (не снимете лишнего).

При очень мокром и грязном снеге  рекомендую наносить ускоритель на обработанную латунной  щеткой и фибертексом (вскрытую) поверхность  без парафинов  «под погоду»  «холодным» способом в несколько слоев.  Износостойкость при этом очень высокая (опыт фирмы «Рекс»  на чемпионате мира  в Тандербейке). Мною это проверено – это так, но на дистанции более 15 километров  такой способ нанесения ускорителей не применяется (он просто стирается со скользящей поверхности).

Таковы основные принципы обработки скользящей поверхности лыж и нанесения  парафинов и ускорителей  перед соревнованиями.